#### 附件1：

大连商品交易所铁矿石交割质量标准

（F/DCE I001-2017）

（根据大商所发[2017]276号文件，此标准自铁矿石1809合约开始施行）

1主题内容与适用范围

1.1本标准规定了用于大连商品交易所交割的铁矿石质量要求、试验方法、检验规则和运输要求等。

1.2 本标准规定的铁矿石是指天然开采的铁矿石经过破碎、选矿等工序之后，形成的用于生产铁矿石烧结矿、球团矿等人造块矿的粉矿和精矿。

1.3 本标准适用于大连商品交易所铁矿石期货合约交割标准品和替代品。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 10322.1-2000 铁矿石取样和制样方法

GB/T 6730.5-2007  铁矿石全铁含量的测定

GB/T 6730.62-2005 铁矿石钙、硅、镁、钛、磷、锰、铝和钡含量的测定

GB/T 6730.61-2005 铁矿石碳和硫含量的测定

GB/T 6730.54-2004 铁矿石铅含量的测定

GB/T 6730.53-2004 铁矿石锌含量的测定

GB/T 6730.36-1986 原子吸收分光光度法测定铜量

GB/T 6730.45-2006 铁矿石砷含量的测定

GB/T 6730.69-2010 铁矿石氟和氯含量的测定

GB/T 6730.49-1986 原子吸收分光光度法测定钠和钾量

GB/T 6730.22-1986 二安替吡啉甲烷光度法测定钛量

GB/T 10322.7-2004 铁矿石粒度分布的筛分测定

GB/T 10322.5-2000 铁矿石交货批水分含量的测定

GB/T 20565确立的术语和定义适用于本标准

3 术语和定义

GB/T 20565确立的术语和定义适用于本标准。

4 质量要求

4.1 标准品质量要求

| 指标 | 质量标准 |
| --- | --- |
| 铁（Fe） | ＝62.0% |
| 二氧化硅（SiO2） | ≤4.0% |
| 三氧化二铝（Al2O3） | ≤2.5% |
| 磷（P） | ≤0.07% |
| 硫（S） | ≤0.03% |
| 微量元素 | 铅（Pb）≤0.02% 锌（Zn）≤0.02% 铜（Cu）≤0.20% 砷（As）≤0.02% 二氧化钛（TiO2）≤0.80% 氟+氯≤0.20% 氧化钾（K2O）+ 氧化钠（Na2O）≤0.30% |
| 粒度 | 6.3毫米以上的占比不超过20%，且0.15毫米以下的占比不超过35% |

4.2 替代品质量差异与升贴水

| 指标 | 允许范围 | 升贴水（元/吨） |
| --- | --- | --- |
| 铁（Fe） | ≥60.0% | ≥60.0%且＜62.0%时，每降低0.1%，扣价1.5 |
|  |  | ＞62.0%且≤65.0%时，每升高0.1%，升价1.0 |
|  |  | ＞65.0%时，以65.0%计价 |
| 二氧化硅（SiO2） + 三氧化二铝（Al2O3） | ≤8.5% | 0 |
| 二氧化硅（SiO2） | ≤6.5% | ＞4.0%且≤4.5%时，每升高0.1%，扣价1.0； ＞4.5%且≤6.5%时，每升高0.1%，扣价2.0，与前档扣价累计计算 |
| 三氧化二铝（Al2O3） | ≤3.5% | ＞2.5%且≤3.0%时，每升高0.1%，扣价1.5； ＞3.0%且≤3.5%时，每升高0.1%，扣价3.0，与前档扣价累计计算 |
| 磷（P） | ≤0.15% | ＞0.07%且≤0.10%时，每升高0.01%，扣价1.0； ＞0.10%且≤0.15%时，每升高0.01%，扣价3.0，与前档扣价累计计算 |
| 硫（S） | ≤0.20% | 每升高0.01%，扣价1.0 |
| 粒度 | 0.075毫米以下的占比不低于70% | 0 |

4.3 铁矿石采用干基计价，水分是扣重指标。实物交收时，实测水分按四舍五入至小数点后一位扣重（例如，实测水分为6.32％，扣重6.3％）。

5 试验方法、检验规则

5.1 试样的采取和制备按照GB/T10322.1-2000的规定执行；

5.2 铁含量的测定按照GB/T6730.5-2007的规定执行；

5.3 二氧化硅、三氧化二铝、磷含量的测定按照GB/T6730.62-2005的规定执行；

5.4 硫含量的测定按照GB/T6730.61-2005的规定执行；

5.5 铅含量的测定按照GB/T 6730.54-2004的规定执行；

5.6 锌含量的测定按照GB/T 6730.53-2004的规定执行；

5.7 铜含量的测定按照GB/T 6730.36-1986的规定执行；

5.8 砷含量的测定按照GB/T 6730.45-2006的规定执行；

5.9 氟含量的测定按照GB/T 6730.69-2010的规定执行；

5.10 氯含量的测定按照GB/T 6730.69-2010的规定执行；

5.11 氧化钾含量的测定按照GB/T 6730.49-1986的规定执行；

5.12 氧化钠含量的测定按照GB/T 6730.49-1986的规定执行；

5.13 二氧化钛含量的测定按照GB/T 6730.22-1986的规定执行；

5.14 粒度的测定按照GB/T10322.7-2004的规定执行；

5.15 水分的测定按照GB/T10322.5-2000的规定执行。

6 运输要求

铁矿石产品用洁净的火车车厢、汽车车厢、轮船船舱或其它运输工具装运。

7 附加说明

7.1 本标准由大连商品交易所负责解释。